
**ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΘΑΡΩΤΕΣ**

GALVANIZED CHEQUERED SHEETS AND COILS





|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΧΟΣ  THICKNESS | **ΘΕΩΡΙΤΙΚΑ ΒΑΡΗ**  THEORETICAL WEIGHT | | | | | |
| mm | 1000 × 2000 | | 1250 × 2500 | | 1500 × 3000 | |
|  | ΜΠΑΚΛΑΒΟΤΕΣ | ΚΡΙΘΑΡΩΤΕΣ | ΜΠΑΚΛΑΒΟΤΕΣ | ΚΡΙΘΑΡΩΤΕΣ | ΜΠΑΚΛΑΒΟΤΕΣ | ΚΡΙΘΑΡΩΤΕΣ |
| 2.00 | 35.40 | - | 55.31 | - | 79.65 | - |
| 2.50 | 43.26 | 47.26 | 67.59 | 73.84 | 97.33 | 106.34 |
| 3.00 | 51.10 | 55.10 | 79.84 | 86.09 | 114.97 | 123.98 |
| 4.00 | 66.80 | 70.80 | 104.38 | 110.63 | 150.31 | 159.30 |
| 5.00 | 82.50 | 86.50 | 128.91 | 135.16 | 185.63 | 194.63 |
| 6.00 | 98.20 | 102.20 | 153.44 | 159.69 | 220.95 | 229.95 |
| 8.00 | 129.60 | 133.60 | 202.50 | 208.75 | 291.60 | 300.60 |
| 10.00 | 181.00 | 185.00 | 282.81 | 289.06 | 407.25 | 416.25 |