**ΔΟΚΟΙ HEM**

BEAMS HEM

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΒΑΡΟΣ**  WEIGHT  Kg/m | **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**  DIMENSIONS  mm | | | | **ΔΙΑΤΟΜΗ**  SECTION  Cm2 | **ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ**  MOMENT OF RESISTANCE  Cm3 | |
|  |  | h | b | s | t | F | Wx | Wy |
| HEM 100 | 41,8 | 106 | 120 | 12 | 20 | 53,2 | 190,4 | 75,31 |
| HEM 120 | 52,1 | 126 | 140 | 12,5 | 21 | 66,4 | 288,2 | 111,6 |
| HEM 140 | 63,2 | 146 | 160 | 13 | 22 | 80,6 | 411,4 | 156,8 |
| HEM 160 | 76,2 | 166 | 180 | 14 | 23 | 97,1 | 566,5 | 211,9 |
| HEM 180 | 88,9 | 186 | 200 | 14,5 | 24 | 113,3 | 748,3 | 277,4 |
| HEM 200 | 103 | 206 | 220 | 15 | 25 | 131,3 | 967,4 | 354,5 |
| HEM 220 | 117 | 226 | 240 | 15,5 | 26 | 149,4 | 1217 | 443,5 |
| HEM 240 | 157 | 248 | 270 | 18 | 32 | 199,6 | 1799 | 657,5 |
| HEM 260 | 172 | 268 | 290 | 18 | 32,5 | 219,6 | 2159 | 779,7 |
| HEM 280 | 189 | 288 | 310 | 18,5 | 33 | 240,2 | 2551 | 914,1 |
| HEM 300 | 238 | 310 | 340 | 21 | 39 | 303,1 | 3482 | 1252 |
| HEM 320 | 246 | 309 | 359 | 21 | 40 | 312,0 | 3796 | 1276 |
| HEM 340 | 248 | 309 | 377 | 21 | 40 | 315,8 | 4052 | 1276 |
| HEM 360 | 250 | 308 | 395 | 21 | 40 | 318,8 | 4297 | 1268 |
| HEM 400 | 256 | 307 | 432 | 21 | 40 | 325,8 | 4820 | 1260 |
| HEM 450 | 263 | 307 | 478 | 21 | 40 | 335,4 | 5501 | 1260 |
| HEM 500 | 270 | 306 | 524 | 21 | 40 | 344,3 | 6180 | 1252 |
| HEM 550 | 278 | 306 | 572 | 21 | 40 | 354,4 | 6923 | 1252 |
| HEM 600 | 285 | 305 | 620 | 21 | 40 | 363,7 | 7660 | 1244 |
| HEM 650 | 293 | 305 | 668 | 21 | 40 | 373,7 | 8433 | 1245 |
| HEM 700 | 301 | 304 | 716 | 21 | 40 | 383,0 | 9198 | 1240 |
| HEM 800 | 317 | 303 | 814 | 21 | 40 | 404,3 | 10870 | 1230 |
| HEM 900 | 333 | 302 | 910 | 21 | 40 | 423,6 | 12540 | 1220 |
| HEM 1000 | 349 | 302 | 1008 | 21 | 40 | 444,2 | 14330 | 1222 |

 