**ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΛΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ**

COLD ROLLED SHEETS AND COILS



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΑΧΟΣ**  THICKNESS | **ΘΕΩΡΙΤΙΚΑ ΒΑΡΗ**  THEORETICAL WEIGHT | | |
| mm | **1000 × 2000** (mm) | **1250 × 2500** (mm) | **1500 × 3000** (mm) |
| 0.25 | 3.93 | 6.13 | - |
| 0.30 | 4.71 | 7.36 | - |
| 0.40 | 6.28 | 9.81 | - |
| 0.50 | 7.85 | 12.27 | - |
| 0.60 | 9.42 | 14.72 | - |
| 0.70 | 10.99 | 17.17 | - |
| 0.80 | 12.56 | 19.63 | 28.26 |
| 0.90 | 14.13 | 22.08 | 31.78 |
| 1.00 | 15.70 | 24.53 | 35.33 |
| 1.25 | 19.62 | 30.66 | 44.15 |
| 1.50 | 23.56 | 36.81 | 53.01 |
| 2.00 | 31.40 | 49.06 | 70.65 |
| 2.50 | 39.24 | 67.31 | 88.29 |
| 3.00 | 47.10 | 73.59 | 105.98 |
| 4.00 | 62.80 | 98.13 | 141.30 |